# 《壁画类文物保护专题》

一、课程名称：壁画类文物保护专题

二、课程类型：方向课

三、适用对象：文物保护学一年级硕士

四、计划课时：36

五、学分：2

六、任课教师：刘成、周伟强

七、课程简介：

中国的壁画艺术源远流长，各类丰富多彩的壁画是研究中国古代社会政治、经济、宗教、美术、建筑等方面的珍贵实物资料。壁画在经历了漫长的历史岁月中，除受到人为因素的破坏外，更遭到自然因素的侵蚀，损坏极为严重，同时壁画又是极具历史、艺术、科学技术价值。因此，壁画保护是中国文物保护领域的重点，也是文物保护中比较复杂的，难度较大的一个分支。通过这门课程的教学，使研究生掌握壁画保护基本理论与方法，能把“文物材质分析”、“文物保护材料学”等专业基础知识综合地、灵活地运用于壁画的保护研究工作中。并在一定的深度及广度基础上，全面系统地讲授我国石窟壁画、寺观壁画、墓葬壁画、宫殿壁画、岩画的保护研究现状、发展趋势及取得的成果，为学生将来从事各类壁画或岩画保护修复工作或进一步学习研究打下良好的基础。

八、课程的主要内容与考核：

### （一）课程的主要内容

第一章  绪论

第一节  壁画产生与发展

一、壁画形式

1.宫殿壁画

2.寺观壁画

3.石窟壁画

4.墓葬壁画

5.干壁画与湿壁画

6.镶嵌壁画

7.岩画

二、佛教与石窟壁画

1.石窟寺的发展

2.中国石窟彩绘泥塑造像

3.石窟寺的历史、艺术、科学技术价值

第二节  壁画保护内容与原则

一、石窟壁画保护的意义及紧迫性

二、石窟壁画保护的原则、内容及研究方法

（一）前期研究

（二）修复工程的实施

（三）保护原则

1.不改变原状原则

2.少干预原则

3.可逆性原则

4.预防为主原则

5.现代科技与传统技法相结合原则

第二章  壁画赋予环境

第一节  地质环境对壁画的影响

一、地质环境简介

二、地质环境与石窟艺术表现形式的关系

三、地质环境与石窟壁画保护的关系

第二节  壁画气象环境的影响

一、温度

（一）温度的直接破坏作用

（二）温度的间接破坏作用

二、湿度

（一）湿度因素引起的壁画颜料变色

（二）湿度与壁画酥碱

（三）胶结材料的老化

（四）对石雕、石刻等石质文物的影响

三、环境温湿度突变对墓葬壁画的破坏

四、观众因素引起温湿度变化对石窟壁画的影响

第三节  光对壁画的影响

一、光分解

二、光氧老化

三、光变色

第四节  空气污染物与风沙对壁画的影响

一、有害气体对壁画颜料的影响

（一）H2S的影响

（二）CO2的影响

（三）O3的影响

（四）SO2的影响

二、降尘对壁画的影响

三、风沙对石窟壁画的影响

第五节  壁画的生物环境

一、微生物对壁画的影响

（一）画面污染

（二）颜料变色

（三）胶结材料老化

二、昆虫对壁画的影响

第三章  壁画彩塑制作材料及工艺

第一节  古代壁画制作材料及工艺

一、壁画支撑体的制作工艺

二、壁画地仗层的制作工艺

（一）墓葬壁画

（二）建筑壁画

（三）石窟壁画

第二节  彩绘泥塑制作工艺及材料

一、石胎泥塑

二、木构泥塑

第四章  古代壁画颜料及胶结材料

第一节  古代壁画所使用的颜料种类与颜料制造工艺

一、红色颜料

二、蓝色颜料

三、绿色颜料

四、白色颜料

五、黄色颜料

六、金色及紫色颜料

七、颜料粗制

八、颜料精制

第二节  古代壁画颜料的研究方法

一、颜料分析的意义

二、古代壁画颜料分析状况

三、古代壁画颜料分析方法

（一）成分分析

（二）结构分析

（三）显微分析

（四）分析实验

四、古代壁画颜料使用特点综述

第三节  胶料中的胶结材料

一、胶结材料的种类

二、胶结材料与壁画保护的关系

三、胶结材料分析方法

四、分析实例

第五章  石窟壁画病害原因及其治理

第一节  石窟崖体裂隙及其加固

一、工程构筑附加建筑物

二、锚固技术

三、灌浆技术

第二节  石窟壁画地仗层空鼓、大面积脱落病害

一、产生的原因

二、修复治理

三、边沿封护

四、空鼓壁画的修复

第三节  石窟壁画地仗层酥碱病害

一、产生的原因

二、修复材料及工艺

三、存在的问题及今后研究的重点

第四节  壁画起甲、粉化壁画的修复

一、颜料层起甲的原因

二、起甲壁画的修复

三、颜料层粉化的原因及修复

四、酥碱、起甲、粉化壁画修复实例

第五节  壁画画面的病害与治理

一、壁画画面霉变

1.产生的原因

2.霉菌种类

3.对胶材料及颜料的影响

4.防霉措施

二、颜料变色简介

三、烟熏壁画的清洗

第六节  石窟寺彩绘泥塑的病害及其修复

一、彩塑病害与壁画病害的联系与区别

二、彩塑修复技术

三、修复实例讲解

第七节  石窟寺风沙的治理

一、工程治沙

二、化学固沙

三、生物固沙

第六章  壁画的揭取、迁移、复原

第一节  揭取迁移颜料层

一、适用范围

二、工艺流程

三、背面加固

四、复原

五、特点

第二节  壁画颜料层与地仗层一起揭取

一、适用范围

二、工艺流程

三、工具

四、迁移及背面加固

五、复原

第三节  壁画揭取迁移实例

一、墓葬壁画的揭取

二、建筑壁画的揭取

三、石窟壁画的揭取

第七章  石窟壁画修复材料

第一节  石窟崖体加固材料

一、PS

二、有机硅

三、聚丙烯酸树脂

四、环氧树脂

第二节  壁画修复材料

一、聚乙烯醇

二、聚醋酸乙烯乳液

三、AC-34和PrintB-72

第三节  壁画修复材料的研究及评价方法

一、材料物理性质的测试

二、渗透性实验

三、力学强度实验

四、耐候性实验

五、对颜料色彩的影响

第八章  岩画及其保护

第一节  中国岩画概况

一、东北农林岩画

二、西南山地岩画

三、北方草原岩画

四、东南沿海岩画

第二节  岩画制作材料及工艺

一、岩绘画制作材料及工艺

二、岩刻画制作材料及工艺

三、岩画与壁画的区别

第三节  岩画保护方法

一、岩绘画的保护

二、岩刻画的保护

### （二）考核方式

论文考查