# 《石质类文物保护专题》

一、课程名称：石质类文物保护专题

二、课程类型：方向课

三、适用对象：文物保护学一年级硕士

四、计划课时：36

五、学分：2

六、任课教师：周伟强、刘成

七、课程简介：

本课程是文物保护学的专业选修课，中国有非常多的石质文物，石质文物经历了漫长岁月，受到自然因素的侵蚀和人为因素的破坏，通过对石质文物保护的学习，掌握石质文物的病害及保护措施。

八、课程的主要内容与考核：

### （一）课程的主要内容

## 第一章  文物定义、分类及其岩石学基础

第一节  石质文物的定义及其内涵

一、石质文物的定义

1. 馆藏石质文物定义及其特性

2. 不可动石质文物的定义及其特性

二、石质文物的分类

1. 本体材质分类

2. 赋存形式分类

3. 时代与地域的分类

第二节  石质文物本体材质及其岩石学基础

一、岩石学基础

1.岩石的定义

2.岩石种类

3.岩石与文物关系

二、三大岩石：岩浆岩、沉积岩与变质岩

1.岩浆岩：是由地幔或地壳的岩石经熔融或部分熔融形成岩浆冷却固结的产物。

2.沉积岩：是在地表条件下，原先形成的各种岩石在风化、剥蚀、搬运、沉积、成岩过程中形成的岩石。

3.变质岩：是由岩浆岩和沉积岩经过变质作用形成的。

第三节  典型岩石的文物举例剖析

一、沉积砂岩典型文物——云冈、敦煌砂石窟及其大足砂岩类

二、弱变质石灰岩类石质文物——龙门石窟乾陵石刻类石灰岩石质文物

## 第二章  石质文物病害及其认知

第一节  石质文物的风化

一、石器风化的原因：石质本身、物理、化学、生物等几方面

二、石质文物风化的影响因素与种类=特征

1.石质本身的因素

2.物理风化

3.化学风化因素

4.生物因素

5.人为破坏

第二节  石质文物病害及其分类

一、石质文物常见病害

二、石质文物病害的分类

三、石质文物病害的统计与标识记录

## 第三章  石质文物保护关键技术

第一节  馆藏石质文物保护

一、清洗

1.清洗的基本原则

2.水洗及其化学清洗体系

3.物理清洗技术体系

4.微粒子喷射清洗；蒸汽清洗；激光清洗

二、加固

1.微晶石蜡

2.聚甲基丙烯酸甲酯或丁酯

3.聚醋酸乙烯酯乳液或丙酮溶液

4.丙烯酸单体浸渗

5.低分子量的环氧树脂

6.硅的衍生物

7.Ba（OH）2加固法

8.石灰水法（Ca（OH）2）

三、粘接

1.环氧树脂

2. 修补砂浆

第二节  石窟寺艺术品的保护

一、石窟寺概况

二、我国主要石窟介绍

三、中国古代对石窟的保护

1.设置中心柱

2.设置窟檐

3.设计合理的排水工程

4.涂抗风化材料

5.石窟凿时的加固

四、石窟寺的修补加固

1.化学灌浆法

2.建筑工程修缮法

五、露天石质艺术品（石雕、石刻）保养及修复

1.清洗

2.粘接

3. 锚固及其灌浆

4.表面封护

### （二）考核方式

论文考查